МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Общепрофессиональных и технических дисциплин» Протокол №___ от «___»_______20___г Председатель______________С.А.Кондратенко |
| --- | --- |

Дисциплина: «Эксплуатационные материалы»

Специальность: 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов с/х производства»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: Изучение эксплуатационных свойств и определение основных показателей качества трансмиссионных масел

Цель: Сформировать умения по характеристике эксплуатационных свойств, определению основных показателей качества трансмиссионных масел

Время выполнения: 2 часа.

Место выполнения работы: учебный кабинет.

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся.

Список литературы:

Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие / И.Л. Трофименко, Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. - Минск: Новое знание, 2008. - 232с. : ил. - (профессиональное образование).

Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева - М.: Наука - Пресс, 2004, - 421с.

Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. - Минск: РИПО, 2012.- 223с.

Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г Спиркин. - М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. - 304с.

Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно - энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, А.И. Костиков. - 2-е изд. - Минск: БГАТУ, 2008. - 176 с.

Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. - Киров: Вятская ГСХА, 2006. - 123с.

Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. - Мн.: Ураджай, 1998. - 303с.; ил.

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте:

Безопасные условия труда

Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста.

Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты.

Не загромождать проходы между рабочими местами.

Не класть на край стола детали и инструменты.

Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению.

Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел.

Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи необходимого размера.

До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, исправность фиксирующих устройств.

Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии.

Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом положении.

Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах.

Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя нефтепродукты, вынести их из лаборатории.

Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых металлических ящиках.

Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться.

В	случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

Краткие теоретические сведения

Трансмиссионные масла предназначены для применения в узлах трения агрегатов трансмиссий различной подвижной техники, а также в редукторах промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Они представляют собой базовые масла, легированные различными функциональными присадками. В качестве базовых компонентов используют минеральные и синтетические масла.

Трансмиссионные масла работают в режимах высоких скоростей скольжения, давлений и широком диапазоне температур от-60° до+150 °С. К ним предъявляются специфические требования по предохранению поверхностей трения от износа, заедания, снижению потерь энергии на трение, уменьшению шума и ударных нагрузок. Для обеспечения надежной и длительной работы агрегатов трансмиссий смазочные масла должны иметь комплекс свойств, отличных от свойств моторных масел. Разнообразие техники привело к выпуску различных трансмиссионных масел, что вызывает необходимость разработки и классификации этого вида масел.

Основными функциями трансмиссионных масел являются:

предохранение поверхностей трения от износа, заедания, питтинга и других повреждений;

снижение до минимума потерь энергии на трение;

отвод тепла от поверхностей трения;

снижение шума и вибрации зубчатых колес, уменьшение ударных нагрузок;

масла не должны быть токсичными.

Для обеспечения надежной и длительной работы агрегатов трансмиссий смазочные масла должны обладать определенными характеристиками:

иметь достаточные противозадирные, противоизносные и противопиттинговые свойства;

обладать высокой антиокислительной стабильностью;

иметь хорошие вязкостно-температурные свойства;

не оказывать коррозионного воздействия на детали трансмиссии;

иметь хорошие защитные свойства при контакте с водой;

обладать достаточной совместимостью с резиновыми уплотнениями;

иметь хорошие антипенные свойства;

иметь высокую физическую стабильность в условиях длительного хранения.

Все эти свойства трансмиссионного масла могут быть обеспечены за счет введения в состав базового масла соответствующих функциональных присадок:депрессорной, противозадирной, противоизносной, антиокислительной, антикоррозионной, антиржавейной, антипенной и др.

Таблица 1.1 – Классы трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2-85

| Класс вязкости | Кинематическая вязкость при 1000С мм2/с | Температура, при которой динамическая вязкость не превышает 150 Па·с, 0С не выше |
| --- | --- | --- |
| 6 | 6,00-10,99 | -35 |
| 12 | 11,00-13,99 | -26 |
| 18 | 14,00-24,99 | -18 |
| 34 | 25,00-41,00 | - |

Таблица 1.2- Группы трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2

| Группа масел по эксплуатационным свойствам | Состав масел | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Минеральные масла без присадок | Цилиндрические, конические, червячные передачи, работающие при контактных напряжениях от 900 до 1600 МПа и температуре масла в объёме до 90 0С. |
| 2 | Минеральные масла с противоизносными присадками | То же при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объёме до 130 0С. |
| Окончание таблицы 1.2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Минеральные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности | Цилиндрические, конические, спирально – конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла в объёме до 150 0С. |
| 4 | Минеральные масла с противозадирными присадками высокой эффективности | Цилиндрические, спирально – конические и гипоидные передачи работающие при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объёме до 150 0С. |
| 5 | Минеральные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла | Гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре масла в объёме до 150 0С. |

Группу масел устанавливают по результатам оценки их свойств по ГОСТ 9490-75 при разработке новых трансмиссионных масел и постановке их на производство, а также при периодических испытаниях товарных масел 1 раз в 2 года.

По классификации ГОСТ 17479.2-85 масла маркируют по уровню напряженности работы трансмиссии и классу вязкости. Например, в маркировке масла ТМ-5-18: ТМ означает начальные буквы русских слов «трансмиссионное масло», первая цифра - группа масла по эксплуатационным свойствам, вторая цифра - класс вязкости масла.

Основной задачей методов контроля эксплуатационных свойств трансмиссионных масел является определение предельного состояния в процессе эксплуатации техники. Для решения этой задачи необходимо разработать мероприятия по созданию на предприятиях специальных групп диагностики смазочных масел, обеспечению их средствами контроля и обучению персонала работе на них.

Основной задачей групп диагностики является текущее планирование отбора проб масел, проведение анализа товарных и работающих масел и определение сроков замены. Основное требование к средствам контроля заключается в возможности анализа малых объемов проб масел.

Качество работающих трансмиссионных масел определяется концентрацией противоизносных и противозадирных присадок, эксплуатационных примесей и степенью их окисления, поэтому количество, состав и химическая структура примесей является основанием для разработки методов, направленных на оценку отработанного ресурса. Данные методы можно подразделить на количественные и качественные.

Количественные методы определяют массу твердых загрязнений в масле и регламентируются стандартами (ГОСТ 6370-83 и ГОСТ 12275-66). При большой концентрации твердых частиц применяются объемные методы оценки (стандарт США ASTMD 2272, нормаль Н8016 - 60) с применением центрифугирования, однако точность их невысока.

Гранулометрический состав загрязнения масел определяется седиментационными и микроскопическими методами.

Широкое применение находят оптические методы седиментационного анализа, основанные на фотоколорометрическом способе измерения количества оседающих частиц: они используются при контроле технологических процессов производства масел, а также при определении размеров частиц износа, присутствующих в масле. Электрооптический метод позволяет определить дисперсный состав частиц износа при создании статического электрического поля, а затем при его снятии.

Микроскопические и ультразвуковые методы определения гранулометрического состава загрязнений масел основаны на подсчете количества частиц износа и измерений скорости распространения ультразвука.

Стандартные методы контроля качества смазочного материала включают определение кислотного числа (ГОСТ 11362-96, ИСО 6619-88), щелочного числа (ГОСТ 113 62-96, ИСО 6619-88), кинематической вязкости (ГОСТ 33- 2000, ИСО 3104-94) и температуры вспышки (ГОСТ 4333-87). Для более глубокого анализа рабочих свойств масел используется широкий спектр лабораторных методов: от электрохимического анализа продуктов гидролиза до масс спектроскопии структуры углеводородов.

Количественный анализ позволяет определить химический состав масла, содержание нерастворимых компонентов и концентрацию присадок. Однако лабораторные методы, хотя и обладают высокой информативностью, чувствительностью и точностью, требуют значительных затрат времени, поэтому не оперативны. Поэтому для оптимизации контроля состояния масел, своевременной их замены и обеспечения надежной работы трансмиссий необходимо использовать методы непрерывного или периодического контроля, характеризующиеся низкой стоимостью и достаточной достоверностью анализа.

Основное влияние на снижение ресурса смазочных масел, в том числе трансмиссионных, оказывает вода, обнаружение которой является одним из сигналов потенциально возможного катастрофического износа оборудования. Она попадает в масляную систему вследствие конденсации влаги из воздуха, проникающего через уплотнения. В зоне трения вода вытесняет масло и нарушает режим смазки, вступает в химические реакции с рядом присадок и стимулирует химическую коррозию поверхностей.

Основные требования к средствам контроля

При выборе средств контроля учитывались следующие условия:

использование малого объема проб масел для исследования;

возможность определения кинематической вязкости, испаряемости, концентрации общих, растворимых и нерастворимых продуктов старения (окисления), оценки триботехнических характеристик, и концентрации легких фракций и воды;

возможность испытания товарных масел в диапазоне температур от 120 до 150 0С;

автоматическое поддержание температуры испытания в пределах ±1 0С;

автоматическое поддержание частоты вращения мешалки при перемешивании масла в процессе испытания;

контроль за температурой испытания и частотой вращения осуществляемый с помощью терморегуляторов;

триботехнические характеристики, определяемые на машине трения со схемой «шар - цилиндр» при постоянных параметрах, включая процессы, протекающие на фрикционном контакте.

Для исследования эксплуатационных свойств работающих и товарных трансмиссионных масел использованы следующие средства контроля: фотометрическое устройство; малообъемный вискозиметр; прибор для термостатирования масел с перемешиванием; центрифуга; трехшариковая машина трения со схемой «шар - цилиндр», устройство для переточки цилиндра; оптический микроскоп «Альтами Мет1М» и электронные весы.

Методика контроля термоокислительной стабильности трансмиссионных масел

Методика предусматривала применение следующих средств испытания и измерения: прибор для термостатирования трансмиссионных масел; фотометрическое устройство; малообъемный вискозиметр и электронные весы. Термоокислительная стабильность при термостатировании оценивалась по изменению оптических свойств (коэффициенту поглощению светового потока Кп), кинематической вязкости γ и испаряемости G. Для исследования проба трансмиссионного масла массой 100±0,1г заливалась в стеклянный стакан прибора для термостатирования (см. рисунок 2.4) и термостатировалась при температуре 150°С с перемешиванием стеклянной мешалкой с частотой вращения 300±0,2 об/мин. в течение 8 ч. После этого стакан с окисленной пробой масла взвешивался для определения массы испарившегося масла.

Рисунок 1 - Блок-схема методики контроля термоокислительной стабильности

трансмиссионных масел

Методика контроля противоизносных свойств трансмиссионных масел

Оценка триботехнических характеристик товарных и работающих масел производилась на трехшариковой машине трения при постоянных параметрах трения: нагрузка - 13 Н; скорость скольжения - 0,68 м/с; время испытания - 2 ч; температура масла в объеме - 80°С.

Противоизносные свойства товарных окисленных масел и работающих оценивались среднеарифметическим значением диаметров пятен износа на трех шарах из двух опытов с помощью оптического микроскопа «Альтами МЕТ1М».

Противоизносные свойства товарных масел зависят от химического состава, полярности базовой основы, композиции присадок и их концентрации, вязкостно-температурной характеристики, а также свойств граничных слоев, механических свойств материалов деталей и способности масла химически модифицировать поверхности сопряженных деталей.

Противоизносные свойства окисленных товарных и работающих масел зависят дополнительно от концентрации продуктов окисления или старения, концентрации продуктов износа и загрязнений, попадающих извне.

Множество факторов, влияющих на износ деталей трансмиссий, различия в режимах трения и видах изнашивания узлов, температурных условий затрудняет оптимизацию определения предельных показателей триботехнических характеристик с учетом физико-химических свойств смазочного материала.

Поэтому для повышения противоизносных и противозадирных свойств трансмиссионных масел их легируют присадками, содержащими серу, фосфор, галогены, бор. Триботехнические характеристики для малого количества масел нормированы стандартами и техническими условиями, определяемые на четырехшариковой машине трения (ЧШМ) ГОСТ 9490-75 и проводятся для контроля в процессе производства.

Важной характеристикой масел по снижению коррозионного износа является их нейтрализующая способность, показателем которой в нормативной документации служит щелочное (кислотное) число.

Методика контроля триботехнических характеристик заключалась в следующем (рисунок 2). После тщательного перемешивания проба масла (после окисления, отработанная) объемом 20 мл заливалась в емкость машины трения, которая устанавливалась в термостат. С помощью программы терморегулятора ТРМ-101 задавалась температура 80°С.

Запускалось вращение цилиндрического образца, который смачивался испытуемым маслом, залитым в емкость, а три шара до набора температуры не соприкасались с цилиндром. При наборе заданной температуры (80 °С) шары опускались плавно на цилиндр с нагрузкой -13 Н и регистрировалось время начала испытания. Температура масла измерялась термопарой «хромель - копель» и поддерживалась автоматически с точностью ±2°С.

После двухчасовых испытаний шары с оправкой промывались в бензине и протирались ветошью, смоченной в спирте, затем на оптическом микроскопе «Альтами МЕТ1М» производились измерения диаметров пятен износа по максимальному и минимальному диаметру, определялся средний диаметр пятна износа и среднеарифметическое значение на трех шарах.

Испытания проводились дважды на одном и том же масле. По полученным результатам износа строились графические зависимости от коэффициента поглощения светового потока, по которым сравнивались товарные масла различной базовой основы, и работающие, а также производился поиск критерия противоизносных свойств в зависимости от концентрации продуктов окисления или старения.

После каждых испытаний ванночка (емкость) для испытуемого масла промывалась бензином и вытиралась насухо, а шары проворачивались на небольшой угол в оправках для подведения новой поверхности и контролировались с помощью оптического микроскопа, а цилиндр перетачивался на стенде тремя абразивными лентами разной зернистости до шероховатости 0,8 мм, что повышало точность экспериментальных результатов. После переточки цилиндр промывался и устанавливался на машину трения.

Проба работающего масла

Проба товарного масла

Трёхшариковая машина трения

Прибор для термостатирования масел

Оптический микроскоп

Определение противоизносных свойств по значениям диаметра пятна износа, площади фрикционного контакта, продолжительности пластической,  упругопластической, упругой деформаций, электропроводности контакта и времени его формирования

Построение графических зависимостей параметров износа от коэффициента поглащения светового потока.

Поиск критерия противоизносных свойств

Рисунок 2 - Блок-схема контроля противоизносных свойств трансмиссионных масел

Для контроля интенсивности процессов, протекающих на фрикционном контакте через пару трения, пропускался постоянный ток (100 мкА) от внешнего стабилизированного источника напряжения 3 В, что позволило по диаграммам записи изменения тока на мониторе компьютера при изнашивании	определить продолжительность	пластической, упругопластической и упругой деформаций и оценить влияние продуктов окисления и старения на интенсивность этих процессов и величину износа, а также обосновать критерий противоизносных свойств. Данная методика изложена в работах.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Оформить титульный лист согласно стандарта учебного заведения.

- Изобразить схемы (рисунок 1,2).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Как расшифровывается масло ТМ-1-9?

2.Чем определяется качество работающих трансмиссионных масел?

3.Требования	предъявляемые к средствам контроля.

4. На	чем основаны микроскопические и ультразвуковые методы.

5.Что включает в себя стандартные методы контроля качества?

6.Что оказывает основное влияние на снижение ресурса смазочных масел?