МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Общепрофессиональных и технических дисциплин» Протокол №___ от «___»_______20___г Председатель______________С.А.Кондратенко |
| --- | --- |

Дисциплина: «Эксплуатационные материалы»

Специальность: 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов с/х производства»

Практическая работа № 7

Тема: Изучение эксплуатационных свойств и определение основных показателей качества охлаждающих жидкостей.

Цель работы: Усвоение методов определения основных стандартных параметров, характеризующих низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы) и приобретение навыков по оценке и исправлению качества антифризов.

Время выполнения работы: 2 часа.

Место выполнения работы: лаборатория «Теплотехники и гидравлики, эксплуатационных материалов»

Дидактическое и методическое обеспечение:

Задание на практическую работу, образец антифриза - 300 мл; дистиллированная вода - 400 мл; стеклянный цилиндр; гидрометр; ареометр; колба, плакаты, учебная и справочная литература.

Основная литература:

- Трофиенко И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ И.Л. Трофименко, Н.А.Коваленко, В.П. Лобах. - Минск: Новое знание,2008.

- Трубилов А.К. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ А.К. Трубилов, В.А. Хитрюк.- Минск: РИПО, 2012.

- Справочник по применению топлива и смазочных материалов/ Е.С. Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М.Севернева. - Мн.: Ураджай, 1998.

- Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы/ А.В. Кузнецов. - М. : Колос, 2007г.199 с.

- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н.Б. Кириченко. - М. : Академия,2003г.

- Итинская Н.И., Кузнецов Н.А. Топливо, масла и технические жидкости: справочник. 2-е издание, переработка и доп. - М. : Агропромиздат, 1989г. - 304 с

Охрана труда и пожарная безопасность рассмотрена в отдельной инструкции

1.Последовательность выполнения работы

  - Внеурочная подготовка

1.1.1Повторить пройденный материал раздела  «Химмотология технических жидкостей», тема  «специальные технические жидкости» (конспект-лекция 16; [1]с.188-215)

1.1.2 Подготовить для отчета титульный лист, вопросы содержания отчёта по работе.

1.1.3. Изучить технику безопасности.

1.2. Работа на занятии

- Получить допуск на выполнение работы.

- Подготовить рабочее место к выполнению задания практической работы.

- Пользуясь имеющейся литературой ознакомиться и изучить эксплуатационные свойства технических жидкостей.

- Привести в порядок рабочее место.

- Оформить и сдать отчет.

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При сгорании топлива в двигателе, часть тепла расходуется на нагрев цилиндров и камер сгорания двигателя. Чтобы предотвратить перегрев деталей двигателя их охлаждают.

В качестве охлаждающих агентов используют воздух или жидкости.

В двигателях с жидкостным охлаждением охлаждающая рубашка заполняется жидкостью, которая отводит тепло от стенок и головки цилиндров и отдает тепло воздуху, который пропускается вентилятором через радиатор.

Охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует в замкнутой системе охлаждения, нагреваясь в головке цилиндров и охлаждаясь в радиаторах.

Надежность работы двигателей во многом зависит от состояния систем охлаждения и качества охлаждающей жидкости, которая должна удовлетворять требованиям, вытекающими из ее назначения и условий работы:

иметь большую удельную теплоемкость и теплопроводность;

по возможности меньше образовывать накипь в системе охлаждения;

иметь оптимальную вязкость;

не должна кипеть и замерзать при всех режимах работы двигателя;

не воспламеняться;

не вспениваться;

не вызывать коррозию соприкасающихся с ней материалов;

жидкость должна быть недефицитной, дешевой, пожаробезопасной и безвредной для здоровья.

Жидкость, которая отвечает всем требованиям еще не получена. Лучше всего почти всем предъявляемым требованиям удовлетворяет умягченная вода. Вода обладает высокой удельной теплоемкостью и теплопроводностью, неядовита, пожаробезопасна, дешевая, доступная, имеет небольшую вязкость , которая обеспечивает легкость циркуляции в системе охлаждения и отсутствия подтекания через сальниковые уплотнения. Но вода имеет некоторые недостатки. Природную воду можно использовать как охлаждающую жидкость после соответствующей подготовки: устранение солей жесткости, механических примесей, нейтрализация.

Вода имеет высокую температуру замерзания, а при переходе из жидкого в твердое состояние объемное увеличение составляет 10 %, поэтому в холодное время года для охлаждения применяют специальные низкозамерзающие жидкости (антифризы). В качестве антифризов могут быть использованы водные растворы спиртов, солей и других соединений (табл. 1).

Таблица 1

| Название спирта | Формула | Плотность, кг/м3 | Температура кипения, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Метиловый Этиловый Изопропиловый Этиленгликоль Глицерин | CH3-OH C2H5-OH C3H7-OH C2H4-(OH)2 C3H7-(OH)3 | 700 920 700 1114 1260 | 64,7 78,3 82,2 197,2 290,0 |

Большое применение получил антифриз на основе двухатомного спирта этиленгликоля C2H4-(OH)2 – вязкая (γ = 25 мм2/с), бесцветная жидкость, плотность при 20°С равна 1,11 г/см3, температура кипения 197,5 °С, температура замерзания минус 12 °С, обладает неограниченной растворимостью в воде.

При смешивании этиленгликоля с водой плотность аддитивно изменяется, что позволяет по измеренной плотности определить температуру замерзания охлаждающей жидкости.

При нагревании этиленгликолевые жидкости расширяются, коэффициент объемного расширения 6 – 8 %. При замерзании объем жидкости практически не изменяется.

Этиленгликоль оказывает коррозионное действие на металл, поэтому в качестве антикоррозионных присадок в этиленгликолевую жидкость вводят динатрийфосфат 2,5 – 3,5 г/л, декстрин – 1г/л (для деталей, изготовленных из алюминия, меди, свинца, олова). Цинковые и хромовые покрытия защищают от коррозии, вводя в этиленгликолевую жидкость молибдат натрия Na2M0O4 = 7,5 – 8 %.

В системах охлаждения автомобилей применяют охлаждающие жидкости – Тосол А - 40 и Тосол А - 65 с температурами начала замерзания не выше 40 и 65 °C соответственно. Водные растворы тосола приготавливают из этиленгликоля и комплекса различных присадок.

Наибольшее распространение получил антифриз на основе этиленгликоля, который в чистом виде кристаллизуется при температуре – 11 ... – 12 °С. С водой этиленгликоль образует так называемый эвтектический раствор – температура кристаллизации отдельных компонентов выше температуры кристаллизации растворов этих компонентов. Можно получить смесь этиленгликоля с водой, которая не замерзает при температуре до – 75 °С.

Промышленность выпускает два вида низкозамерзающих жидкостей. В зависимости от наличия присадок эти жидкости называются «Антифриз» или «Тосол». Первый, например, агрессивнее по отношению к резине.

Антифриз «Лена» имеет в 2 раза меньшую агрессивность ко всем материалам системы охлаждения.

Таблица 2 - Характеристика охлаждающей жидкости Тосол

| Показатели | Тосол |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65 | 40 |
| Внешний вид: цвет | Красный | Голубой |
| Начало понижения температуры кипения °С, не ниже | 115 | 108 |
| Плотность при 20 °С, кг\м3 | 1085 – 1095 | 1078 – 1085 |
| PH при 20 °С | 7,5 – 8,5 | 7,5 – 8,5 |
| Температура замерзания °С, не выше | – 65 | – 40 |

Температура кипения этиленгликоля и воды соответственно равен 197,5 и 100°С, поэтому при эксплуатации автомобилей, в первую очередь, испаряется вода. Исправление качества охлаждающей жидкости сводится к добавлению в систему охлаждения недостающего количества воды. Недопустимо попадание в этиленгликолевые жидкости нефтепродуктов, т.к. это вызывает резкое вспенивание жидкости, что может привести к выбросу жидкости из радиатора.

Этиленгликоль и его водные растворы ядовиты только при попадании в желудочно-кишечный тракт, поэтому специальных мер для защиты неповрежденной кожи и дыхательных путей при работе с антифризами не требуется.

2.2 МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Оценка качества антифриза по внешнему виду.

Налить в стеклянный цилиндр 200 мл испытуемого антифриза и рассмотреть в проходящем свете. Антифризы марки 40 и 65 окрашены в светло-желтый или желтый цвет, ТОСОЛы - в желто-зеленый цвет.

В антифризе не должно быть крупных взвешенных частиц, осадков, расслаивания и даже следов нефтепродуктов на поверхности.

2.2. Определение состава антифриза

Осторожно опустить в цилиндр с испытуемым антифризом гигрометр и по истечении 5 мин замерить по шкале состав и температуру замерзания. По внутреннему термометру отметить температуру, при которой проводилось испытание.

Шкала гигрометра отградуирована при 20 °С. В случае если температура испытания отличается от указанного значения, то истинное содержание этиленгликоля определяется по формуле:

Сист=Сt+0,008∙t-20,

где С ист - истинное содержание этиленгликоля в антифризе при 20 °С;

Сt - содержание этиленгликоля при температуре испытания;

t - температура испытания, °С.

Необходимо учитывать, что выше приведенная формула справедлива для содержания этиленгликоля от 30 до 70 % и при температуре испытания 20 ±10 °С.

Округлив вычисленное значение Сист до ближайшего целого числа, найти по шкале гигрометра или по рисунку 1 температуру замерзания испытуемого образца.

Состав и температуру замерзания антифриза по его плотности определить по диаграмме рис.1 .

Для этого нужно провести горизонтальную линию от оси ординат с соответствующим значением плотности до пересечения с кривой плотности, опустить перпендикуляр на ось абсцисс и получить значение состава антифриза. Затем продолжить перпендикуляр вниз до пересечения с кривой температур замерзания, провести горизонтальную прямую до пересечения с осью ординат и получить значение температуры замерзания данного образца.

Рисунок 1 - Зависимость плотности и температуры замерзания этиленгликолевых антифризов от содержания в них воды и этиленгликоля

2.3. Исправление качества антифриза.

Если определенные состав и температура замерзания антифриза не соответствуют требованиям стандарта на указанную в задании марку антифриза, необходимо рассчитать соотношения, в которых данный образец должен быть смешан с водой или этиленгликолем с тем, чтобы смесь удовлетворяла техническим требованиям.

При добавке этиленгликоля расчет выполнить по формуле:

М=a-bb∙H,

При добавлении воды расчёт ведут по формуле:

М=c-dd∙H,

где M - количество добавляемого компонента, л;

Н- объём исходного образца, л;

а и b – содержание воды в испытуемом образце и в заданной смеси, % по

объёму;

c и d -  содержание этиленгликоля в исходном образце и в заданной смеси,

% по объёму;

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующее:

Название лабораторной работы.

Цель работы.

- Представить описание методики определения состава охлаждающей жидкости.

- Оформить таблицу 3 лабораторной работы.

На основании испытаний охлаждающей жидкости по характерным признакам, рассмотренным в работе, сделать вывод о разновидности образца охлаждающей жидкости, определить его температурные условия применения.

После определения перечисленных показателей следует сделать выводы о возможности применения исправленного образца антифриза. Для этого надо сравнить полученные значения показателей с требованиями стандарта. Результаты представить в виде таблицы 3.

Варианты индивидуальных заданий:

| Вариант № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, 0С | 18 | 21 | 25 | 16 | 28 | 30 | 24 | 17 | 19 | 23 |
| Плотность смеси при измерении, г/см3 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,02 |

Таблица 3 - Показатели качества антифриза

| Основные показатели | Исправленный образец | Антифриз согласно ГОСТ 159-52 |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20 оС, г/см3 |  |  |
| Температура замерзания, оС |  |  |
| Содержание этиленгликоля в объемных процентах |  |  |
| Содержание механических примесей и нефтепродуктов |  |  |

Отчет оформляется в тетради для лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатационные материалы» или в виде отдельного документа, выполненного на листах формата А4.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Для оценки усвоения материала лабораторной работы рекомендуется следующий перечень контрольных вопросов:

2.Какие требования предъявляются к охлаждающим жидкостям?

3.Какие Вы знаете марки антифризов?

4.В чем отличие антифризов и ТОСОЛов?

5.Как определяют температуру замерзания антифриза гидрометром?

6.Как определяют температуру замерзания антифриза ареометром?

7.Какие сроки замены низкозамерзающих охлаждающих жидкостей в системах охлаждения двигателя?

8.С какой целью добавляют в антифризы присадки?

9.Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с этиленгликолем и его водными растворами?

10.Как измеряется температура замерзания этиленгликоля при смешивании его с водой?

11.Какие необходимо выполнить работы при заливке антифриза в систему охлаждения?

12.Какие параметры антифриза необходимо контролировать в процессе эксплуатации?

Защита лабораторной работы производится индивидуально каждым студентом только при наличии отчета по лабораторной работе, оформленного в соответствии с вышеприведенными требованиями.